Инструкция по применению добавки МБЦ

(модификатор бетона и цемента)

Добавка МБЦ вводится в бетон:

- На заводе бетона – страница № 3-5

- В авто-миксер с бетоном пришедший на объект с завода - страница № 6

- При самостоятельном изготовлении бетона в бетономешалке - страницы № 7-8

В случае возникновения вопросов по добавке МБЦ

обращайтесь в @Компанию «Термал»

тел: (3812) 348-339,    факс (3812) 273-185,    сот 8 904 324 17 56

Электронная почта: omskagropost@mail.ru

Добавка МБЦ имеет два вида:

- МБЦ/1

- МБЦ/2

МБЦ/1 - применяется для изготовления бетона на заводе, а так же при самостоятельном изготовлении в бетономешалке на объекте. Т.е. непосредственно при изготовлении бетона.

МБЦ/2 - используется только для готового бетона. Это, как правило, бетон, пришедший на объект в авто-миксере. Т.е. для вода в авто-миксер с бетоном

Пояснение: Разница между МБЦ/1 и МБЦ/2 состоит в количестве пластифицирующего вещества.

В МБЦ/1 его больше, в МБЦ/2 его меньше. Как правило, бетон, пришедший в авто-миксере на объект уже имеет подвижность и консистенцию. Что бы бетон не был текучим (жидким) применяется МБЦ/2 с меньшим пластифицирующим веществом. Это позволяет сохранить нормальную густоту и текучесть бетонной смеси.

- Ввод добавки МБЦ/1 на заводе

Применение добавки МБЦ /1 при производстве бетонов не требует специального оборудования, так как может осуществляться по принятой на бетоносмесительных узлах схемах приема, хранения и подачи цемента в бетоносмесители.

Количество вводимой добавки МБЦ/1

Количество вводимой добавки МБЦ/1 – 12% от массы цемента.

Ввод добавки

Добавка МБЦ/1 добавляется вместе с сухими компонентами.

Время перемешивания сухих компонентов с добавкой МБЦ/1 целесообразно увеличить на 20 % для лучшего распределения. Время перемешивания бетонной смеси после введения в неё воды целесообразно увеличить на 20 %

Ниже приведена таблица, а  так же приложения по анализу качества  исходным материалов и наполнителей

Таблица №1 - количество добавки МБЦ/1 для популярных марок бетона

На цементе марки М400

| Проектная марка бетона | Марка цемента | Подвиж ность бетонной смеси | Водоцементное отношение | Расход материалов на 1м³ бетона, кг |  |  |  |  | Прочность бетона в 28 суток норм. хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цемент | Песок | Щебень | Вода | МБЦ /1 |  |
| 150 | 400 | П3 | 0,59 | 250 | 850 | 1100 | 147 | 30 | 392 |
| 150 | 400 | П4 | 0,51 | 280 | 800 | 1100 | 114 | 33,6 | 419 |
| 200 | 400 | П3 | 0,47 | 340 | 850 | 1100 | 160 | 40,8 | 479 |
| 200 | 400 | П4 | 0,45 | 360 | 690 | 1100 | 163 | 43,2 | 522 |
| 300 | 400 | П3 | 0,35 | 420 | 610 | 1100 | 145 | 50,4 | 600 |
| 300 | 400 | П4 | 0,33 | 440 | 580 | 1100 | 145 | 52,8 | 606 |
| 400 | 400 | П3 | 0,31 | 480 | 520 | 1100 | 150 | 57,6 | 659 |
| 400 | 400 | П4 | 0,3 | 510 | 480 | 1100 | 156 | 61,2 | 600 |

На цементе марки М500

| Проектная марка бетона | Марка цемента | Подвиж ность бетонной смеси | Водоцементное отношение | Расход материалов на 1м³ бетона, кг |  |  |  |  | Прочность бетона в 28 суток норм. хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цемент | Песок | Щебень | Вода | МБЦ /1 |  |
| 200 | 500 | П3 | 0,47 | 320 | 760 | 1100 | 150 | 38,4 | 522 |
| 200 | 500 | П4 | 0,48 | 340 | 730 | 1100 | 163 | 40,8 | 546 |
| 300 | 500 | П3 | 0,44 | 355 | 685 | 1100 | 155 | 42,6 | 653 |
| 300 | 500 | П4 | 0,39 | 365 | 670 | 1100 | 143 | 43,8 | 630 |
| 400 | 500 | П3 | 0,34 | 440 | 580 | 1100 | 150 | 52,8 | 612 |
| 400 | 500 | П4 | 0,37 | 460 | 550 | 1100 | 170 | 55,2 | 665 |

- Ввод добавки МБЦ/2 в готовый бетон (в авто-миксер)

Количество вводимой добавки МБЦ/2

Количество вводимой добавки МБЦ/2 – 12% от массы цемента.

1. Определите объем бетона в авто-миксере.

2. Посмотрите паспорт качества бетона.

3. Выясните количество цемента в одном м3 смеси бетона

4. Определите общее количество цемента в авто-миксере.

5. Просчитайте необходимое количество добавки МБЦ/2 для ввода в данный авто-миксер.

Пример:

Авто-миксер привез на объект 5,5 м3 бетона марки М300. Согласно паспорту бетона марка цемента использовалась М400, а кол-во цемента в 1м3 бетона составляет 360 кг,

Общее количество цемента 5,5 м3 – 1980 кг.

Количество вводимой добавки МБЦ/2 – 12% от массы цемента.

Т.е. добавки МБЦ/2 на 1980 кг цемента необходимо 237,6 кг.

Округляем +/- получаем 250 кг., т.е. 10 мешков МБЦ/2 по 25 кг.

Ввод добавки МБЦ/2

Добавка МБЦ/2 вводится через выгрузную горловину авто-миксера

Добавка МБЦ/2 вводится в работающую грушу авто-миксера последовательно мешок за мешком. Время перемешивания в авто-миксере  7—10 минут.

* (Во избежание потери времени при вводе добавки МБЦ/2 заранее приготовьте нужное количество добавки и распорите горловины мешкам).

Таблица №2 - количество добавки МБЦ/2 для  готового бетона пришедшего в авто-миксере на объект.

На цементе марки М400

| марка бетона согласно паспорту | Марка цемента | Расход МБЦ/2 в зависимости от цемента в 1м³ бетона, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цемент | МБЦ/2 |
| 150 | 400 | 280 | 33,6 |
| 200 | 400 | 360 | 43,2 |
| 300 | 400 | 440 | 52,8 |
| 400 | 400 | 510 | 61,2 |

На цементе марки М500

| марка бетона согласно паспорту | Марка цемента | Расход МБЦ/2 в зависимости от цемента в 1м³ бетона, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цемент | МБЦ/2 |
| 200 | 500 | 340 | 40,8 |
| 300 | 500 | 365 | 43,8 |
| 400 | 500 | 460 | 55,2 |

- При самостоятельном изготовлении - в бетономешалке.

Количество вводимой добавки МБЦ/1 – 12% от массы цемента.

Добавка МБЦ добавляется вместе с сухими компонентами.

Время перемешивания сухих компонентов с добавкой МБЦ/1 целесообразно увеличить на 20 % для лучшего распределения. Время перемешивания бетонной смеси после введения в неё воды целесообразно увеличить на 20 %

Внимание:

- При самостоятельном изготовлении бетона на месте в бетономешалке рекомендуем использовать рецептуру бетонов, приведенную в таблице №1 (стр. № 3) Этот вариант применим, только если вы  дозируете компоненты бетона  по весу.

- Если вы изготавливаете бетон хоз. способом, т.е. по объему, то рекомендуем вам воспользоваться таблицами приведенными ниже.

- Если ни то, ни другое – главное расход добавки МБЦ/1 составляет 12% от веса цемента.

Таблицы даны для пескобетона и для бетона на щебне.

Компоненты (цемент, щебень, вода)  дозируются 12л.,9л., добавка МБЦ /1 дозируется 3-х литровым ведерком  полным  по края.

Пояснение:

Количество воды, приведенное в столбцах таблиц №4 и № 5 - примерное и зависит от влажности используемого песка. Чем выше его влажность, тем меньше добавляется воды. Соответственно чем суше песок, тем больше добавляется воды. Консистенция смеси бетона должна быть нормальной, не текучей и не жесткой.

- Таблица № 4  Приготовление  пескобетона с добавкой МБЦ/1  (добавка дозируется полным по края 3-х литровым ведерком).

- Таблица № 5 приготовление  бетона (на щебне) с добавкой МБЦ/1

(добавка дозируется полным по края 3-х литровым ведерком).

В случае возникновения вопросов по добавке МБЦ

обращайтесь в @Компанию «Термал»

тел: (3812) 348-339,    факс (3812) 273-185,    сот 8 904 324 17 56

Электронная почта: omskagropost@mail.ru